# 用户需求书

# 一、项目概况

因部分车站司机立岗处与电客车之间的间隙较大,电客车司机站台作业需要频繁上下车，对电客车司机造成较大人身安全隐患，为保证司机人身安全以及列车安全、正点运营，邱隘东等25个站台立岗处（间隙大于等于120mm）需要安装防踏空胶条，防踏空胶条安装后，应保证间隙在100mm左右，同时符合限界要求。此项目为采购包安装，预估费用为4.73万元。

二、项目目标

项目完成后可有效保证司机立岗处间隙处于正常值范围，保证司机站台立岗作业安全。

# 三、主要工程数量表

| 车站 | 上行头端间隙 （单位：mm） | 下行头端间隙 （单位：mm） | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中河路 | 120 |  | 1 |  |
| 大碶 |  | 120 | 1 |  |
| 宝幢 |  | 150 | 1 |  |
| 邱隘东 |  | 180 | 1 | 间隙较大 |
| 东环南 | 120 |  | 1 |  |
| 海晏北路 | 140 | 130 | 2 |  |
| 世纪大道 | 130 |  | 1 |  |
| 舟孟北路 |  | 120 | 1 |  |
| 东门口 | 120 |  | 1 |  |
| 鼓楼 |  | 120 | 1 |  |
| 西门口 | 120 | 120 | 2 |  |
| 大卿桥 | 120 |  | 1 |  |
| 泽民 | 120 |  | 1 |  |
| 望春桥 | 120 |  | 1 |  |
| 徐家漕 | 210 | 160 | 2 | 间隙较大 |
| 芦港 | 150 | 180 | 2 | 间隙较大 |
| 梁祝 |  | 210 | 1 | 间隙较大 |
| 高桥 | 220 | 140 | 2 | 间隙较大 |
| 高桥西 | 160 | 140 | 2 |  |
| 总计 |  |  | 25 |  |

四、安装要求

为减小列车车体与站台门门槛（站台边缘）之间的间隙，避免司机上、下列车时发生踏空坠落事故或物品掉落，在站台边缘列车司机门对应位置的站台边安装防踏空装置。

防踏空装置采用固定式橡胶条。

固定式橡胶条颜色为黑色，橡胶条安装长度暂定700mm、高度50mm，宽度50mm。材料耐火、耐油、寿命长。(防踏空胶条安装后，应保证间隙在100mm左右，同时符合限界要求,如安装完宽度500mm胶条后不能满足间隙要求，应加长胶条宽度。)

防踏空装置要求如下。

站台橡胶踏板的结构由金属骨架和橡胶条组装而成，金属骨架的材料可采用型号为Q235A的钢材，其表面作热浸锌防腐蚀处理，镀锌层厚度不小于80μm。其支承力满足本技术要求规定的受力要求，并在橡胶踏板的寿命期内不产生永久变形。橡胶条作为踏板表面，采用柔硬适中的橡胶块。

图3.1.7-2 防踏空橡胶图片及断面图（供参考）

在垂直方向具有高强度和高刚度特性，橡胶踏板承受垂直荷载300公斤/米，要求垂向能承受4个成年人（平均体重为75公斤）的重量。站台橡胶踏板的材料满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料为不燃或难燃材料，橡胶的燃烧性能不低于B1级(国标GB8624-97)，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能符合本技术要求规定，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

1）材料要求

使用的材料有技术证件和合格证，对无证件或未经理化检验合格的材料不得投入生产。

采用的橡胶材料满足下表的规定。并提交对应标准要求的检测报告：

| 性能项点 | 指 标 | 单位 | 引用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬 度 | 65～70 | shore A度 | GB/T 531.1-2010 |  |
| 拉伸强度 | ≥12 | MPa | GB/T 528-2009 |  |
| 撕裂强度 | ≥25 | KN/m | GB/T 529-2010 |  |
| 扯断伸长率 | 300 | % | GB/T 528-2009 |  |
| 烟密度 | Ao≤220 |  | GB/T 8627-2007 |  |
| 表面焰散性 | 2级 |  | BS 476: Part 7(Class 2) |  |
| 毒烟散发性 | R≤5.0 |  | BS 6853: 1999 Annex B |  |
| 粘接强度 | ≥2.8（非整体硫化方案满足向下和水平向≥2.8 MPa，向上方向≥0.5 MPa） | MPa | GB/T 11211-2009 |  |
| 氧指数 | ≥25 | % | GB/T 10707-2010 |  |
| 100℃(70h热老化后 |  |  | GB/T3512-2001 |  |
| 硬度变化 | ≤10 | shore A度 | GB/T 531-2010 |  |
| 拉伸强度变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 |  |
| 扯断伸长率变化率 | ≥-25 | % | GB/T 528-2009 |  |
| 阿克隆磨耗 | ≤2.0 | cm3/1.6 km | GB/T 1689-1998 |  |
| 体积电阻率 | >1.0×1016 | Ω.cm | GB/T 1410-2006 |  |

产品满足环境温度为 -45～+80℃使用要求。

产品满足地铁隧道自然环境的使用要求，且有抗腐蚀性，能耐日常洗涤剂的洗涤。

2）质量保证期

正常维护条件下使用寿命不小于8年，质量保证期为2年。

产品规格在设计联络阶段确定。

3）施工工艺要求

站台边列车司机门处橡胶踏板安装工艺要求

首先将产品放置在安装的位置，通过安装孔做出钻孔的中心位置标记，然后用冲击钻往水泥层中钻孔，将不锈钢膨胀螺栓安装并固定在水泥层上，最后产品穿过不锈钢膨胀螺栓安装在站台侧面，螺杆露出螺栓长度不大于0.5cm。

膨胀螺栓固定时尽量使产品的钢板面在竖直面上。钻孔前尽量了解水泥层内部的钢筋布置情况，尽量避开钢筋。

# 五、技术保证措施

- 项目负责制：选派优秀施工管理人员为负责人，明确该项项目工程施工人员的职责，以科学管理和先进技术为手段，行使计划、施工、指挥、协调、控制和监督。接受运营公司相关管理部门的监督指导，及时与维修工程部及各部门联络人沟通；

- 在施工过程中，要严格落实施工方案的具体要求，每一道工序完成后均应自检，自检合格后方可进行下一道工序的施工。

# 六、物资、设备管理保证措施

- 所有进场物资必须保持良好状态；

- 建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度，对采购进场的原材料及成品、半成品要由质量、技术有关人员组织进行验收，验收的内容包括：

  - 进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划；

  - 供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；

  - 产品现场质量检查，并填写检查验收记录；

- 按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录保存备查。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，要马上清除出场，不得使用。

# 七、安全文明施工保证措施

- 施工位于轨道交通站台层，所以要密切加强与轨道交通相关部门的协调工作；

- 严格按照要求堆放原材料及料具，现场要加强场容管理，使现场做到整齐、干净、节约、安全、施工秩序良好。

- 施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地要着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害；

- 施工工作应统一进行，施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹，注意形象。应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的设备；

- 注意安全用电，电线应理顺，不能乱拉乱挂，加强安全用电，统一使用标准安全电箱，教育职工自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。

# 八、质量保证措施

- 质保体系

  - 施工方应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：原材料及外购件、设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。

  - 施工方应保证主要部件的材质、规格与需求书相符，在任何时候，业主如发现材质、规格等不符合要求，施工方应无偿更换，业主保留进一步追究施工方责任的权利。

- 质量要求

  - 严格按行车设备安装技术要求及相关图纸要求进行安装，确保安装牢固可靠，不得有松动、脱落、侵限等情况发生，否则施工方应予以返工，并承担由此产生的各种费用，直至达到使用要求。

  - 工程完工后由运营分公司归口管理部门组织进行验收，按照国家相关验收标准执行。